专 利 申 请 技 术 交 底 书

| 发明类型：█发明 实用新型 外观设计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 同日申请实用新型 请求提前公布 优先权 |  |  | 实审方式：新申请提 公布提 期限届满提 不提 |  |
| 发明名称： 一种基于双状态机制门控及多尺度观测约束的超快激光多脉冲烧蚀形貌预测方法 |  |  |  |  |
| 发明人 | 任子为、张仕进、陈明 | 身份证号 |  | 362321199804221013 |
| 技术联系人 | 任子为 | 所属公司/部门 |  | 柔胜刚智能科技（苏州）有限公司 |
| 电话 | 18770318184 | 传真 |  |  |
| E-mail | 944942293@qq.com |  |  |  |

术语解释：

表面形貌状态 Hₙ——第 n 个脉冲作用前的材料表面几何状态，可采用局部高度场、深度轮廓、坡度/曲率或其降维表征。

脉冲历史材料状态 Zₙ——由先前脉冲序列造成、且不能由当前表面形貌 Hₙ 唯一确定的材料历史状态，可表征材料弱化、缺陷累积、残余热状态、光学性质变化或其隐变量组合。

材料去除状态门控——依据 Hₙ、Zₙ 与当前脉冲条件计算多个材料去除状态子模型的贡献权重，实现不同加工阶段去除响应的软切换或加权组合。

压缩观测——由激光共聚焦点云按统一几何/统计规则得到的低维实验量，单线观测包括线宽、线深，槽观测包括平均/特征槽深以及 Sa、Sq、Sz 等粗糙度指标。

多尺度联合约束——使用同一微观状态模型同时生成单线与槽加工结果，并通过两类不同尺度的压缩实验观测共同确定历史状态演化参数和机制门控参数。

1、本发明要解决的技术问题是什么？

本发明面向超快/超短脉冲激光材料去除过程，要解决的技术问题是如何把“单次/少量脉冲的局部响应”与“多脉冲、多扫描线、多遍加工形成的宏观形貌”连接起来，而且这种连接既能逐脉冲计算，又能被实际实验数据校准和验证。具体地说，要解决以下的问题：

- 如何表示“材料记忆”。现有逐脉冲模型通常把当前表面形貌作为主要甚至唯一的历史信息载体，但多脉冲作用还会改变材料内部缺陷、弱化程度、残余热状态或吸收特性。几何形貌相近并不意味着材料一定处于相同的后续烧蚀状态，因此需要在表面形貌 Hₙ 之外引入独立的脉冲历史材料状态 Zₙ。

- 如何描述不同加工阶段的去除响应。单一固定烧蚀公式难以同时覆盖单线、重复扫描和高重叠槽加工。需要根据当前形貌、历史材料状态和当前脉冲条件，自适应确定多个材料去除状态子模型的贡献。

- 不可直接观测的状态如何被实验约束。历史材料状态和材料去除状态通常难以直接在线测量。在超快激光实际加工与工艺研究中，普遍通过加工单线和矩形槽开展实验并以激光共聚焦测量形貌，因此这两类数据基础较为丰富，也使本发明与工程应用实际紧密结合。需要利用单线宽度/深度与槽深度/粗糙度两类尺度不同、信息互补的压缩观测，对同一个微观模型实施联合约束和反演校准。

- 小样本条件下，AI 应该学习什么。本发明不把 AI 用作“工艺参数→槽深/粗糙度”的直接黑箱回归，而是优先用于学习不可直接观测的状态演化、门控权重或难解析残差，并通过跨频率、跨填充间距、跨重复加工次数等未见工况检验其预测能力。

- 如何落到工程应用。模型最终应能输出多脉冲加工形貌及槽深、粗糙度等工程指标，并可进一步用于工艺参数筛选和加工窗口优化。

2、详细介绍技术背景,并描述已有的与本发明最相近似的实现方案（包括两部分：1、作为本发明基础的且帮助理解本发明公知技术内容；2、与本发明最接近的已有技术方案的说明）。

超快激光通常指脉冲宽度在皮秒（10⁻¹²秒）至飞秒（10⁻¹⁵秒）量级的脉冲激光。与毫秒、微秒级长脉冲激光相比，超快激光的脉冲持续时间远短于电子向晶格传递能量的特征时间，材料在热量显著扩散之前即完成去除，因此热影响区极小，可实现高精度、低损伤的“冷加工”。这一特性使超快激光在半导体晶圆划片、精密微结构制造、生物医学加工、航空航天复合材料加工等领域得到广泛应用。随着加工对象从简单表面向复杂三维结构扩展，以及对加工精度和一致性要求的不断提高，如何准确预测超快激光多脉冲加工后的表面形貌，成为工艺优化和加工窗口设计中的关键问题。

理解多脉冲加工需从单脉冲的材料去除规律入手。单个超快激光脉冲作用于材料表面时，首先通过逆轫致辐射等过程将能量沉积到材料中的自由电子，使电子温度在极短时间内急剧升高；随后电子与晶格发生能量耦合，当局部能量密度超过材料的烧蚀阈值时，材料发生汽化、相爆炸或层裂等形式的去除。实验表明，在超过阈值的范围内，单脉冲去除深度与入射能流密度（单位面积的脉冲能量）的对数大致呈线性关系，即经典的对数烧蚀定律；烧蚀阈值则可通过 Liu D² 法等实验方法测定。脉宽、波长、偏振、材料光学与热物理性质等均会影响这一基本关系。

然而，实际超快激光加工几乎从不以单脉冲形式完成。为了加工具有一定宽度和深度的槽或复杂结构，通常需要以固定重复频率发射大量脉冲，并通过扫描使脉冲在空间上部分重叠形成单线，再由多条平行线以一定填充间距叠加成矩形槽，必要时还需重复多遍加工。在这一过程中，后续脉冲作用的表面已经被先前脉冲改变：材料的烧蚀阈值可能因缺陷累积而下降（即孵化效应），前序脉冲的残余热可能尚未消散，表面粗糙度和光学吸收率也会发生变化，去除的材料还可能在附近再沉积。因此，多脉冲加工的形貌不是单脉冲响应的简单叠加，而是具有强历史依赖性和非线性累积特征的复杂过程。这一从单脉冲到多线多遍的形貌形成过程如图1所示。

图1  多脉冲扫描加工过程与宏观形貌形成

图1 示意了超快激光多脉冲扫描加工的基本过程：单个脉冲在材料表面产生局部去除响应，随脉冲数累积、扫描线横向重叠和多遍加工叠加，逐步形成具有一定深度和粗糙度的宏观槽形貌；该过程中表面几何状态与材料内部历史状态（缺陷、弱化、残余热等）共同演化，而非仅由当前几何决定。

为描述上述过程，研究者发展了多种烧蚀模型。经典对数烧蚀定律、Liu D² 阈值法和孵化效应模型可用于描述部分工况，但通常采用固定或仅随脉冲数变化的材料参数，难以覆盖脉冲能量分配、时间间隔、扫描顺序等因素的综合影响。2025 年提出的 threshold-refined ablation model（TRM）通过在对数烧蚀关系中加入最小烧蚀深度 d₀ 改善单脉冲/近阈值预测，可作为材料去除关系的一种可选形式，但仍未解决多脉冲历史状态的完整表征问题。2026 年有关孵化机制的研究表明，不同金属的阈值下降可由不同物理来源主导；同年针对奥氏体不锈钢的逐脉冲时间分辨预印本进一步观察到前几个脉冲之间的瞬态材料去除响应发生显著转变。这些研究为“历史材料状态”和“多阶段去除响应”的物理合理性提供了支撑，但其具体机理尚未形成统一、可直接用于形貌预测的计算框架。

在多脉冲烧蚀形貌的计算与仿真方面，已有若干公开方案。Tani 和 Kobayashi（2022）用单次脉冲前后形貌训练深度网络，并递归预测任意位置、任意脉冲能量下的多脉冲三维形貌，文中明确认为当前局部表面形貌可表征前序脉冲累积变化。CN118536273A 建立 Z-Map/ZM-Map，按网格统计有效脉冲数 N，并由 N 计算多脉冲烧蚀阈值，逐脉冲更新表面形貌。CN121348803B 面向单行划线和多行扫描，提取与当前烧蚀/再沉积区域重叠的脉冲集合，使用逐脉冲烧蚀模型局部迭代，并通过坐标转换/布尔运算组合形貌。Mottay（2025）将双温模型（TTM）与残差神经网络混合，针对硅、钢、铜、铝的 line 与 raster 数据，在 10–100 个样本的小数据条件下提升烧蚀深度预测。此外，Li 等（2026）以注意力机制和单调物理约束直接预测飞秒激光槽深；Grbčić 等（2025）利用多保真机器学习与高通量飞秒激光实验进行光子表面逆向设计。上述方案分别从逐脉冲递推、有效脉冲计数、物理-AI 混合、宏观黑箱预测等角度开展研究，但均未同时公开“表面形貌状态与独立脉冲历史材料状态的双状态递推 + 历史状态驱动的多材料去除状态门控 + 单线宽/深与槽深/粗糙度双尺度压缩观测对同一微观模型的联合反演/校准”这一完整技术链。各现有技术的对比与规避策略如表1所列。

截至本交底书撰写时，本轮定向检索未发现单一强相关文献同时公开上述完整技术链。国家知识产权局 2025 年典型复审案例明确指出：当具体应用场景使算法/模型在结构、训练数据、输入输出、模型选择等方面发生实质性调整，且该调整非显而易见并产生相应技术效果时，应当在创造性评价中予以整体考虑。因此，本发明不把“MoE、FNO、Transformer、PINN”等算法名称作为独立创造性来源，而将算法结构与超快激光的具体物理状态、脉冲历史和多尺度实验观测绑定。

表 1 现有技术查新表

| 现有技术 | 主要公开内容 | 对本发明的影响/规避策略 |
| --- | --- | --- |
| Tani & Kobayashi, 2022, Scientific Reports | 用单次脉冲前后形貌训练深度网络，并递归预测任意位置、任意脉冲能量下的多脉冲三维形貌；文中明确认为当前局部表面形貌可表征前序脉冲累积变化。 | 强相关。不能主张“单脉冲训练→多脉冲递推”本身。区别应落在独立历史材料状态 Zₙ、机制门控以及单线/槽多尺度观测联合反演。 |
| CN118536273A | 建立 Z-Map/ZM-Map，按网格统计有效脉冲数 N，并由 N 计算多脉冲烧蚀阈值；逐脉冲更新表面形貌。 | 强相关。不能把“有效脉冲计数+N 依赖阈值+逐脉冲形貌更新”作为核心。Zₙ 必须区别于有效脉冲数。 |
| CN121348803B | 面向单行划线和多行扫描，提取与当前烧蚀/再沉积区域重叠的脉冲集合，使用逐脉冲烧蚀模型局部迭代，并通过坐标转换/布尔运算组合形貌。 | 强相关。不能把“单线/多线重叠脉冲局部仿真”作为核心。重点写 Zₙ 的材料历史属性、门控作用及实验多尺度联合校准。 |
| Mottay, 2025, Journal of Laser Applications | TTM 与残差神经网络混合，针对 silicon/steel/copper/aluminum 的 line 与 raster 数据，在 10–100 个样本的小数据条件下提升烧蚀深度预测。 | 强相关。不能单独主张“物理模型+残差 AI”或“line+raster 小样本”。本发明 AI 用于状态转移/门控，并由不同尺度观测共同约束。 |
| Li et al., 2026, AM-PGNN | 以注意力机制和单调物理约束直接预测飞秒激光槽深。 | 中强相关宏观 AI。应规避“工艺参数→槽深”的直接黑箱/弱物理回归，把宏观槽数据定位为微观模型的观测约束。 |
| Grbčić et al., 2025, npj Computational Materials | 利用多保真机器学习与高通量飞秒激光实验进行光子表面逆向设计。 | 弱至中等相关。说明多保真/多尺度 AI 属通用技术，不宜单独作为创新点；本发明强调两类加工尺度观测对同一脉冲级隐状态模型的耦合。 |

3、以因果关系推理的方式推导出现有技术的缺点是什么？针对这些缺点，说明本发明的目的及能够达到的技术效果。（现有技术的缺点是针对于本发明的优点来说的，本发明不能解决的缺点不必写）

- 缺点一：现有逐脉冲模型通常仅以当前表面形貌 Hₙ 作为预测下一脉冲响应的状态载体，这一单状态假设存在信息缺失——若仅使用 Hₙ 预测下一脉冲响应，则无法显式区分几何形貌相近但先前脉冲能量、时间间隔、扫描顺序不同的材料状态。

对应目的与效果：引入与 Hₙ并列的历史材料状态 Zₙ，由真实脉冲历史递推；使模型能够保留不能由当前几何状态唯一确定的历史信息。（见图2）

- 缺点二：现有多脉冲模型常把脉冲历史压缩为有效脉冲数 N 或孵化系数 F_th(N)，这种过度压缩会丢失脉冲能量分配、时间间隔、局部重叠和先后顺序等信息。

对应目的与效果：Zₙ 由序列递推而非简单计数得到，并允许不同状态分量具有不同的恢复/衰减时间尺度。

- 缺点三：现有烧蚀关系多采用单一固定公式（如对数烧蚀定律或其变体），需要用一组参数同时拟合近阈值、强重叠、多遍扫描等不同状态，易产生不可解释的参数漂移，因此单一去除模型难以覆盖不同加工阶段。

对应目的与效果：通过门控权重 πₘ,ₙ 在多个材料去除状态子模型之间进行软切换或加权组合，并对权重施加物理边界约束。

- 缺点四：现有微观模型校准通常仅依赖槽平均深度等单一宏观指标，而仅以槽平均深度训练会产生较强不可辨识性——不同 Zₙ/πₘ 组合可能得到相近槽深。

对应目的与效果：同时使用单线宽/深和槽深/Sa/Sq/Sz 两个尺度的压缩观测进行联合约束，使局部去除能力、历史累积规律和空间均匀性分别得到信息互补的约束。两类观测的互补约束关系如图3所示。

- 缺点五：现有 AI 方案多采用工艺参数直接回归槽深/粗糙度的纯黑箱架构，容易对 DOE 离散水平产生记忆，且难解释跨工况外推，其泛化能力与专利技术贡献均有限。

对应目的与效果：将 AI 限定在历史状态转移、门控权重或难解析残差等物理位置，并通过留一水平、跨尺度迁移等验证技术效果。

图2  同一表面形貌可由不同历史材料状态达到

图2 示意了两条不同的脉冲历史路径（不同的脉冲能量分配、时间间隔或扫描顺序）可以达到几何上相近的表面形貌 H，但其材料内部弱化程度、缺陷累积或残余热状态 Z 并不相同，因而对后续脉冲的去除响应也不同——这正是仅以 Hₙ 作为状态载体的信息缺失所在，也是引入独立 Zₙ 的直接动机。

图3  单线与槽观测对脉冲级模型的互补约束

图3 示意了单线观测（线宽、线深）与槽观测（槽深、Sa/Sq/Sz）对同一脉冲级微观模型的互补约束关系：单线观测主要约束局部去除子模型的横向/纵向响应，槽观测则强约束历史累积与空间均匀性；两类观测尺度不同、信息方向互补，单一尺度不足以唯一确定历史状态与门控参数。

4、本发明技术方案的详细阐述，应该结合流程图、原理框图、电路图、系统结构图进行说明（发明中每一功能的实现都要有相应的技术实现方案；所有附图都应该有详细的文字描述；方法专利都应该提供流程图，并提供相关的系统装置）。

（1）专利数据需求定义：

本发明的训练、校准与验证需要以下两类加工数据，以确保模型参数可被有效反演，并保持工程应用的低数据成本。

在超快激光实际加工与工艺研究中，单线加工和矩形槽加工是最为普遍的两类实验形式：单线用于表征单次扫描下的局部去除响应，矩形槽用于表征多线、多脉冲、多遍叠加后的宏观累积结果。二者数据基础较为丰富，且在空间尺度与信息维度上互补，因此本发明以这两类数据作为模型校准与验证的基础，使方法与工程应用实际紧密结合。两类数据均应由激光共聚焦显微镜获取表面形貌点云，并按统一规则提取压缩观测：单线提取线宽与线深，矩形槽提取槽深及 Sa、Sq、Sz 等粗糙度指标。

每组数据应同步记录材料、脉宽、平均功率、重复频率、扫描速度、填充间距、重复加工遍次等工艺条件。对于平均功率固定的实验，频率 f 同时决定单脉冲能量 Ep=P/f 和脉冲时间间隔 Δt=1/f，扫描速度 v 进一步决定沿程脉冲间距 Δx=v/f；因此模型不应仅将频率作为普通离散类别，而应构造Ep、Δt、Δx 等物理输入。

单线/槽的原始点云数据可进一步用于：①核验压缩观测提取稳定性；②建立少量高保真形貌损失；③检查模型预测形貌与真实点云是否存在系统性偏差。但本发明核心不依赖必须把全部点云作为训练标签，从而保持工程应用的低数据成本。

（2）总体技术路线：

第一步：描述“这一次怎么打”。把脉冲能量/能流密度、脉宽、时间间隔、扫描位置、速度、填充间距、遍次等写入输入 uₙ。

第二步：描述“现在是什么状态”。Hₙ 保存可见几何，Zₙ 保存不能由当前几何唯一确定的历史信息。

第三步：计算“这一次怎么去除”。门控函数根据 Hₙ、Zₙ、uₙ 给多个材料去除状态子模型分配权重，组合得到当前去除增量 ΔHₙ，并同步更新 H 与 Z。

第四步：用实验把模型拉回现实。加工结束后，将预测形貌 H_N 通过与实验一致的观测算子转换为线宽/线深或槽深/Sa/Sq/Sz，并使用实测压缩观测联合校准参数。

形式化地说，本发明构建“微观状态转移模型—多尺度实验观测联合约束”框架。对每个脉冲或等效局部激光作用事件，模型同时维护 Hₙ 与 Zₙ，依据 Hₙ、Zₙ 和 uₙ 计算材料去除状态子模型的贡献权重，得到当前材料去除增量并同步更新两类状态；加工结束后，再把最终形貌通过单线观测算子和槽观测算子转换为与共聚焦实验同定义的压缩观测量，利用两类数据共同训练或反演模型参数。总体技术路线如图4所示。

图4  基于双状态递推与多尺度观测联合约束的总体技术路线

图4 对应上述四步技术路线：第一步将脉冲能量/能流密度、脉宽、时间间隔、扫描位置等写入输入 uₙ；第二步由 Hₙ 保存可见几何、Zₙ 保存不可由当前几何唯一确定的历史信息；第三步门控函数根据 Hₙ、Zₙ、uₙ 给多个材料去除状态子模型分配权重，组合得到去除增量 ΔHₙ 并同步更新 H 与 Z；第四步将预测形貌经观测算子转换为压缩观测量，与实验数据联合校准。

（3）输入变量及双状态定义：

对第 n 个脉冲，定义输入向量 uₙ，可包括脉冲能量或局部能流密度、脉宽、波长、偏振、重复频率/脉冲时间间隔、扫描位置、扫描速度、填充间距、当前遍次、局部入射角等。平均功率固定的现有实验中，可由 加工功率P 和重复频率 f 计算单脉冲能量 Ep=P/f，并根据扫描速度计算沿程脉冲间距。

uₙ=Fₙ或Eₚ,τₚ,Δtₙ,λ,pol,xₙ,yₙ,v,h,pass,…

表面形貌状态 Hₙ：表征第 n 个脉冲前材料表面几何，可为二维/三维高度场，也可采用局部深度、坡度、曲率、频域特征或神经编码向量。

历史材料状态 Zₙ：由先前脉冲历史正向递推得到，且不是 Hₙ 的简单复制或仅由当前形貌编码得到。Zₙ 可为标量、向量或空间场。其分量在实施例中可解释为孵化/材料弱化状态 Cₙ、残余热状态 Θₙ、光学/结构状态 Qₙ 等，但独立保护不限定具体物理名称。

Sₙ = (Hₙ, Zₙ)

Zₙ₊₁=Sθ(Zₙ,Hₙ,uₙ,Δtₙ)

一种低维可实施形式为：

Cₙ₊₁=exp(−Δtₙ/TC)·Cₙ+ΦC(Fₙ,τₚ,Hₙ)

Θₙ₊₁=exp(−Δtₙ/TT)·Θₙ+ΦT(Fₙ,τₚ,Hₙ)

其中，TC 和 TT 分别为材料弱化状态和残余热状态的特征恢复/衰减时间常数；ΦC 和 ΦT 为当前脉冲能流密度、脉宽和表面形貌驱动的状态增量函数，可采用解析经验公式或小型神经网络实现；exp(−Δtₙ/TC)和 exp(−Δtₙ/TT) 表征两次脉冲之间历史状态的自然恢复或衰减，允许不同状态分量具有不同的时间尺度。

上述形式仅为实施例。实际可通过状态空间网络、循环神经网络、Koopman 表征、神经算子、稀疏动力学识别或参数化经验公式实现。

（4）历史状态驱动的材料去除状态门控：

为避免用一个固定经验公式覆盖所有脉冲阶段，本发明设置 M 个材料去除状态子模型 A₁…AM。门控函数根据 Hₙ、Zₙ、uₙ计算权重：

πₙ=Gθ(Hₙ,Zₙ,uₙ),πₘ,ₙ≥0,Σₘπₘ,ₙ=1

当前脉冲材料去除增量为：

ΔHₙ=Σₘπₘ,ₙ·Aₘ(Hₙ,Zₙ,uₙ)

Hₙ₊₁=U(Hₙ,ΔHₙ)

Aₘ 可以采用不同的阈值—对数烧蚀表达、TRM、基于双温/能量沉积的工程模型、数据驱动局部响应模型或其组合。为避免权利要求被具体机理限制，优选使用“不同材料去除状态子模型”的表述；spallation、phase-explosion-like、热/熔融去除等仅可作为说明书实施例或后续有直接诊断证据时的物理解释。单个脉冲内部的计算流水线如图5所示。

图5  单脉冲内部计算流水线

图5 展示了单个脉冲内部的计算流水线：由当前Hₙ、Zₙ和uₙ 经门控函数Gθ计算得到各材料去除状态子模型的权重 πₘ,ₙ（满足非负且和为 1），加权组合各子模型输出得到当前去除增量 ΔHₙ，再分别通过形貌更新算子 U 和状态转移函数Sθ同步更新 Hₙ₊₁和 Zₙ₊₁。

（5）压缩观测与多尺度联合约束：

现有单线和槽实验均由激光共聚焦获得点云 CSV。为了在保留可重复物理定义的同时降低训练维度，本发明优选对点云进行统一预处理并提取压缩观测量。原始点云不作为必须输入，可作为可选高保真约束。

对每个点云选择未加工区域拟合参考平面或低阶参考曲面，消除样品装夹倾斜和整体形貌偏置；

剔除无效反射点、孤立异常点，采用统一插值/重采样规则；

单线数据：在规定的稳定扫描区域提取线宽wline与线深dline；线宽阈值和深度基准应固定，避免随样本人为调整；

槽数据：在规定评价区域提取平均/特征槽深dgroove，并按照统一标准计算 Sa、Sq、Sz；可附加最大/最小深度、去除体积等从属观测；

同一材料所有样本使用同一预处理和压缩规则，以确保实验观测算子与模型观测算子一致。

定义单线与槽观测向量：

Yline=[wline,dline]

Ygroove=[dgroove,Sa,Sq,Sz]

模型预测最终形貌 HN 后，通过与实验同定义的观测算子得到：

Ŷline=Oline(HN),Ŷgroove=Ogroove(HN)

本发明并不声称单线宽/深或槽粗糙度能够唯一识别某一微观去除机制，而是利用二者对模型参数提供不同信息方向的联合约束：

通过上述多尺度约束，同一模型参数必须同时解释局部单线响应和宏观槽加工结果，从而降低仅用槽深训练时的参数不唯一性。各压缩观测的物理信息与约束对象如表2所列。

表2 压缩观测表

| 压缩观测 | 主要物理信息 | 主要约束对象 |
| --- | --- | --- |
| 单线宽度 w | 约束横向有效作用区、阈值/光斑与局部表面耦合 | 主要约束局部去除子模型 Aₘ |
| 单线深度 d | 约束单次扫描/低维累积的纵向材料去除能力 | 主要约束 Aₘ 的深度响应和部分 Z 更新参数 |
| 槽深dgroove | 约束多线、多脉冲、多遍加工的累计去除能力 | 强约束 Zₙ 的历史累积/恢复及门控 |
| Sa/Sq/Sz | 约束空间去除均匀性、局部极值和状态竞争结果 | 增强对门控权重、空间状态分布和非线性累积的可辨识性 |

（6）训练目标与算法实现：

定义总体目标函数：

L=λL·Lline+λG·Lgroove+λP·Lphysics+λS·Lstate+λM·Lgate

其中：

Lline：单线宽度和深度的归一化误差，可按测量不确定度或量纲归一化加权。

Lgroove：槽深、Sa、Sq、Sz 等宏观观测误差。

Lphysics：非负去除、阈值边界、能量/几何合理性等物理一致性约束；只加入有明确依据的单调性，不强行假设全工况单调。

Lstate：历史状态的有界性、平滑性、恢复时间尺度或稀疏性约束，防止 Zₙ 退化为任意记忆变量。

Lgate：πₘ 非负、和为 1，以及必要时的熵/稀疏正则，防止多个子模型完全不可区分。

一种优选训练方式为“分阶段初始化 + 联合微调”：首先使用单线数据粗标定局部去除子模型；再使用槽数据标定历史状态和门控；最后使用全部单线/槽数据联合微调。也可以采用交替优化、贝叶斯反演或端到端训练。上述多尺度联合反演闭环如图6所示。

独立权利要求优选限定输入输出关系、双状态定义、门控作用及多尺度观测联合约束，不限定上述任一具体 AI 名称。各模块的可选算法如表3所列。

表3 人工智能/科学机器学习可选实现表

| 模块 | 可选算法 | 在本发明中的作用 |
| --- | --- | --- |
| 历史状态更新 Sθ | 状态空间模型、GRU/LSTM、Mamba/SSM、Koopman latent model、神经 ODE、符号回归/SINDy | 用于学习不可直接测量的脉冲历史材料状态 |
| 门控 Gθ | Mixture-of-Experts 门控、小型 MLP、逻辑/Softmax 门控、可解释决策树 | 依据 H/Z/u 分配不同材料去除状态子模型权重 |
| 形貌/场映射 | CNN/U-Net、FNO、DeepONet、局部基函数 | 当 H 为二维/三维场时使用；不作为必要创新点 |
| 参数反演 | 梯度优化、贝叶斯优化、MCMC、变分推断、多保真/迁移学习 | 用于小样本和不确定性估计 |

图6  单线与槽多尺度压缩观测联合反演闭环

图6 展示了单线与槽多尺度压缩观测的联合反演闭环：模型递推得到预测最终形貌 H_N 后，分别通过单线观测算子Oline和槽观测算子 Ogroove得到预测线宽/线深与预测槽深/Sa/Sq/Sz，与从激光共聚焦点云按统一规则提取的实测压缩观测量比较，构造包含单线误差、槽误差、物理约束、状态约束和门控约束的联合目标函数，并反向更新历史状态转移参数、门控参数和去除子模型参数。

（7）预测输出与工程应用：

输入新的脉宽、频率、功率、扫描速度、填充间距、重复加工次数和扫描轨迹，逐脉冲/局部事件递推得到 H_N，并输出预测槽深、粗糙度或三维形貌。

对目标槽深和目标粗糙度进行工艺参数筛选或逆向优化；由于模型显式包含历史状态，可比较相同总能量但不同频率/扫描时序的加工结果。

通过材料编码或材料特定参数组，将同一双状态—门控结构应用于 AlSiC、SiC、ZrO₂、CFRP、金刚石及其他材料。跨材料共享仅为可选实施方式，不要求不同材料共用同一参数。

输出历史材料状态和门控权重作为可解释中间量，用于识别模型认为发生状态转移的脉冲阶段或加工区域，但不将其直接等同于未经独立测量验证的具体微观机制。

5、本发明的关键点和欲保护点是什么？（请提炼出本发明的技术创新点，以提醒专利代理人注意，便于其撰写权利要求书）。

（1）双状态定义：在表面形貌状态 Hₙ 之外，设置由前序脉冲/扫描历史递推得到且不能由当前形貌唯一确定的历史材料状态 Zₙ；Zₙ 不是有效脉冲数 N、累计能量或当前形貌编码的简单替代名称。

（2）双状态同步递推：每个脉冲/等效局部激光作用事件后，同时更新 Hₙ 和 Zₙ，使后续材料去除响应显式依赖历史材料状态。

（3）历史状态驱动的材料去除状态门控：由 Hₙ、Zₙ 和当前脉冲条件计算多个材料去除状态子模型的贡献权重，再根据权重组合得到当前去除增量。

（4）多尺度压缩观测：由同一微观模型生成预测形貌后，分别通过单线观测算子得到线宽/线深，通过槽观测算子得到槽深/Sa/Sq/Sz。

（5）联合反演/训练：使用单线和槽两类实验压缩观测共同确定历史状态更新参数、门控参数和/或材料去除子模型参数，而不是分别建立两个互不相关的预测模型。

（6）共聚焦点云统一测量与压缩规则：单线和槽均可由同类点云经过统一参考面校正、评价区域和指标定义形成压缩数据，从而保证跨尺度训练数据的一致性。

（7）物理—AI耦合位置：AI 优选用于 Zₙ 的状态转移、门控权重或难解析项；算法名称并非必要限定。

（8）跨尺度验证：通过单线工况到槽工况迁移、留一频率/间距/遍次外推证明历史状态及多尺度联合约束带来的预测改进。

6、能实现本发明目的的其他替代方案（尽量多列举可实现本发明的的其他替代方案，以便充分公开本发明）

（1）历史材料状态 Z 可为低维标量/向量，也可为空间分布场；可由解析经验公式、状态空间神经网络、循环网络、Koopman 模型、神经 ODE、SINDy 或符号回归获得。

（2）材料去除状态子模型可以全部为不同参数的经验烧蚀模型，也可以由物理模型与数据驱动模型混合组成；至少两个子模型的物理含义可在后续实验充分时进一步对应具体机制。

（3）门控可采用软门控（权重连续）或硬门控（选择某一子模型），也可由规则阈值与可训练网络共同形成。

（4）压缩观测除线宽、线深、槽深、Sa、Sq、Sz 外，可包括去除体积、截面面积、边缘坡度、槽底均匀性、最大/最小深度或其他由点云稳定提取的工程量。

（5）原始点云可作为第三高保真观测层，与压缩观测共同构成多保真损失；但原始点云不是本发明的必要输入。

（6）训练可采用分阶段、交替、端到端、贝叶斯或多保真方式；可对不同材料分别训练参数，也可共享状态更新结构并设置材料嵌入/材料特定参数。

（7）模型既可用于前向预测，也可嵌入优化器进行目标槽深/粗糙度的逆向工艺设计。

（8）对于设备无法逐个解析全部脉冲的高频扫描，可将若干相近脉冲聚合为等效局部事件，只要保留对 H 和 Z 的历史递推关系。

（9）材料特定参数与跨材料共享：同一双状态—门控结构可对不同材料分别训练参数，也可共享状态更新结构并设置材料嵌入或材料特定参数组，从而将框架扩展到 AlSiC、SiC、ZrO₂、CFRP、金刚石及其他材料。

参考文献：

【1】 S. Tani, Y. Kobayashi. Ultrafast laser ablation simulator using deep neural networks. Scientific Reports, 12, 5837 (2022). DOI: 10.1038/s41598-022-09870-x.

【2】 CN118536273A. 一种复杂曲面超快激光加工过程的脉冲级仿真建模方法，申请日 2024-05-13。

【3】 CN121348803B. 基于逐脉冲烧蚀的单行划线仿真方法及多行扫面仿真方法，申请日 2025-12-19。

【4】 E. Mottay. Data-efficient hybrid physics—Machine learning model for ultrafast laser ablation. Journal of Laser Applications 37, 042031 (2025). DOI: 10.2351/7.0001875.

【5】 D. Redka et al. Improved prediction of ultrashort pulse laser ablation efficiency. Optics & Laser Technology 189, 113103 (2025). DOI: 10.1016/j.optlastec.2025.113103.

【6】 N. Thomae et al. Deciphering the driving mechanisms of incubation in ultrashort pulse laser ablation. Applied Surface Science Advances 32, 100928 (2026). DOI: 10.1016/j.apsadv.2025.100928.

【7】 D. Redka et al. Breakdown of spallation in multi-pulse ultrafast laser ablation. arXiv:2604.13858 (2026，预印本).

【8】 G. Li et al. Prediction of Groove Depth in Femtosecond Laser Ablation via Attention-based Monotonic Physics-Guided Neural Network (AM-PGNN). Machines 14(5), 509 (2026).

【9】 L. Grbčić et al. Inverse design of photonic surfaces via multi fidelity ensemble framework and femtosecond laser processing. npj Computational Materials 11, 35 (2025). DOI: 10.1038/s41524-025-01518-4.

【10】 国家知识产权局. 案例九：“用于处理图像的方法和装置”发明专利申请复审请求案，2025-06-06；以及 2025 年《专利审查指南》相关修改与解读。

附录：代理人参考材料

A.1 独立权利要求技术骨架（供代理人参考）

建议优先把「模型构建/校准 + 形貌预测」写成一个完整方法，必要时再根据单一性和审查策略拆分预测方法、系统和存储介质。独权不建议出现 TRM、MoE、FNO、Koopman、spallation 等具体术语。

S1：获取目标材料的超快激光加工参数及扫描/脉冲作用序列，建立初始表面形貌状态 H₀ 和历史材料状态 Z₀；

S2：针对第 n 个脉冲或等效局部激光作用事件，根据当前 Hₙ、Zₙ 和激光输入 uₙ 计算至少两个材料去除状态子模型的贡献权重；

S3：根据所述贡献权重组合至少两个材料去除状态子模型的输出，得到当前材料去除增量 ΔHₙ；

S4：根据 ΔHₙ 更新表面形貌状态 Hₙ₊₁，并根据当前脉冲历史更新历史材料状态 Zₙ₊₁，循环直至完成预定加工过程，得到预测最终形貌；

S5：针对单线加工预测形貌通过第一观测算子获得预测单线宽度和深度；针对槽加工预测形貌通过第二观测算子获得预测槽深度及至少一种粗糙度指标；

S6：从单线与槽的激光共聚焦点云中按预定规则获得对应实测压缩观测，构造包含单线观测误差和槽观测误差的联合目标函数；

S7：利用所述联合目标函数确定/更新历史材料状态转移参数、材料去除状态贡献参数和/或材料去除子模型参数；

S8：利用确定后的模型对新的超快激光多脉冲加工条件进行形貌和/或槽深、粗糙度预测。

写作规避建议：独权应强调「Zₙ 与 Hₙ 为两个不同信息源」「Zₙ 由前序脉冲历史递推」「Zₙ 参与门控多个材料去除状态子模型」「两类尺度观测共同校准同一模型」。这些特征应尽量作为一个功能耦合整体出现，避免被拆解为普通逐脉冲模型 + 普通 MoE + 普通多任务学习的简单拼接。

A.2 交代理人特别提示

1）本发明不宜将「逐脉冲形貌预测」「孵化效应」「有效脉冲数」「物理模型+残差网络」「MoE/FNO」等任一单独技术点作为核心创造性。

2）独权的创造性主轴应是：独立历史材料状态 Zₙ + Zₙ 驱动去除状态门控 + 单线/槽多尺度压缩观测共同校准同一个微观模型。

3）在现阶段没有时间分辨机理标签的情况下，不在独权中将门控专家写死为 spallation / phase explosion。使用「材料去除状态子模型」更稳妥。

4）实验数据尚未证明某一微观状态的唯一物理含义，因此说明书应使用「联合约束、反演标定、一致性验证」等表述，避免使用「由宏观粗糙度证明某微观机理」等过强因果表述。